Особенности влияния реологических факторов на процесс предварительного прессования порошковых материалов

Аспирант третьего года обучения Бажин П.М.

Научный руководитель Столин А.М.

Предварительное холодное прессование шихтовых порошковых смесей используется для изготовления заготовок (прессовок) как в порошковой металлургии, так и в технологии СВС. Наиболее распространен способ одностороннего прессования заготовок  в закрытых пресс-формах. Одноосное сжатие является одним из основных видов испытания пористых порошковых материалов. В технологии СВС  плотность шихтовых заготовок оказывает сильное влияние на скорость и температуру горения. Обычно, зависимость этих характеристики от плотности заготовки имеет экстремальный характер. При низких значениях плотностей реакционная поверхность контакта между частицами порошка мала, а, следовательно, малы скорость и температура горения. При больших значениях плотностей увеличение кондуктивного теплоотвода из зоны реакции также приводит к снижению характеристик процесса горения. Таким образом,  из условия полноты реакции при горении и синтеза материала предварительное прессование заготовок должно обеспечивать оптимальное значение плотности. Кроме этого требования, режим прессования и способ извлечения заготовки из пресс-формы должны обеспечивать определенный уровень ее прочностных свойств, что важно для дальнейшего использования заготовки при  получении изделий методами силового СВС-компактирования (прессования или экструзии).

В настоящей работе обсуждается реологический подход к нахождению оптимальных условий прессования порошковых заготовок. Такой подход основан на  исследовании деформирования реальных материалов и приобретает первостепенное значение при анализе технологических проблем переработки этих материалов. Он позволяет установить механизмы деформирования порошковых материалов, определить их реологические свойства, находить требуемые значения давления, обеспечивающие оптимальные значения плотности. В рамках этого подхода уплотнение порошков и их формуемость рассматриваются как нестационарные процессы деформирования, которые зависят от реологических факторов. В работе проведено изучение кинетики процесса уплотнения двух распространенных шихтовых смесей: титан + бор и титан + углерод + никель. Эти смеси в определенных соотношениях используются для получения методом СВС-экструзии электродов для наплавки и электроискрового легирования из синтетических твердосплавных инструментальных материалов. С этой целью были проведены экспериментальные измерения давления во времени. Далее, исключая время как параметр, построены зависимости давления от деформации и от пористости. Определены реологические свойства указанных порошковых материалов.