ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОГНЕУПОРНОГО ОКСИДНО-КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА М1 И ВОЛОКОН

м.н.с. Капустин Р.Д., д-р техн. наук Первухин Л.Б.,

Kapustin-roman@mail.ru

В работе исследуется оксидно-керамическое покрытие марки М1, разработанное ЗАО НПКФ “МАВР”. Для синтеза муллитоподобных структур в ОКП М1 необходимо его нагреть до температуры реакции синтеза (900 – 1300оС) и поддерживать эту температуру до её окончания. Нагрев футеровки должен производиться ступенчато, поскольку резкий нагрев покрытия без удаления из него влаги приводит к появлению отслоений и трещин в нём.

Во многих печах и других тепловых агрегатов необходимый режим обжига ОКП можно выдержать в соответствии со штатным режимом нагрева теплоагрегата. Но часто возможности теплового агрегата (печи, котла, и.т.д.) не позволяют выдержать режим ступенчатого нагрева покрытия. Для исключения возможности появления различных дефектов при обжиге ОКП, а также в процессе его эксплуатации предложено изготовить композиционный материал на основе материала для изготовления ОКП и кремнезёмистого волокна.

Были изготовлены пластины из ОКП М1 толщиной 5 мм, армированные сеткой из кремнезёмистого волокна. Образцы были обожжены в печи до температур 600оС, 1000оС и 1200оС. После проведения ступенчатого нагрева во всех образцах отсутствовали какие-либо дефекты.

Исследована прочность образцов на сжатие испытательной машине ИНСТРОН. По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

1) При введении волокна улучшаются механические характеристики ОКП М1, в частности значительно увеличивается прочность на сжатие.

2) Наиболее целесообразно применять исследованный КМ в тех случаях, когда проходит только первая стадия термохимического синтеза.