Синтез нитрида Ниобия при высоких

давлениях газообразного азота

Соискатель ученой степени первого года обучения, м.н.с. Линде А. В.

Научный руководитель к.ф.-м.н. Грачёв В. В.

Нитриды переходных металлов могут быть получены в режиме СВС благодаря большой теплоте реакции между соответствующим металлом и азотом. Среди нитридов переходных металлов NbN обладает наивысшей температурой перехода в сверхпроводящее состояние. Благодаря этому он является привлекательным для различных технических применений в сверхпроводящих устройствах. Значение критической температуры существенно зависит от стехиометрии. Чтобы достичь стехиометрического состава, требуются достаточно высокие давления. В литературе имеется несколько работ, в которых описан синтез нитрида ниобия в режиме горения, при этом максимальное значение давления не превышало 100 атм и наблюдалось неполное превращение. Согласно данным итальянских исследователей в диапазоне давлений до 700 атм им удалось синтезировать методом диффузионного насыщения сверхстехиометрический нитрид ниобия, при этом максимально достигнутая величина отношения N/Nb составила 1,02.

Целью данной работы являлось получение сверхстехиометрического нитрида ниобия методом СВС согласно реакции Nb + ½ N2 → NbNх и исследование влияния более высоких давлений азота и экспериментальных тепловых условий на стехиометрию (отношение N/Nb) и кристаллическую структуру продукта. Для этого использовались два разных типа реакторов: с предварительным подогревом (Университет Монпелье 2, Франция) и СВС-реактор высокого давления без подогрева (ИСМАН).

По результатам работы были сделаны следующие выводы:

- В исследованном интервале давлений, и в ИСМАН, и в УМ 2 были получены нитриды с различным содержанием азота. Отношение N/Nb могло быть, как больше, так и меньше единицы.

- В ИСМАН и УМ 2 основной фазой в продукте являлся кубический NbN. Однако, в последнем случае он был получен высокотем-пературной диффузией.

- Содержание азота в получаемом нитриде можно регулировать величиной начального давления азота.