ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОТОКА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЧАСТИЦ С МАЛОУГЛЕРОДИСТЫМИ СТАЛЯМИ.

Аспирант третьего года обучения СамГТУ Петров Е.В.

e-mail: petrow-ewgeni@mail.ru

Научный руководитель профессор, д.т.н. Кривченко А.Л.

Среди различных способов обработки материалов особое место занимают динамические методы, связанные с использованием энергии взрыва. Считается, что обработка потоком высокоскоростных частиц сварного шва, полученного при использовании дуговой сварки, может улучшить структуру и свойства зоны шва. Целью данной работы является проверка данного предположения. Для этого проводились следующие опыты: обработка образцов только ударной волной; обработка образцов потоком частиц вольфрама, разогнанных ударной волной, причем масса, тип ВВ и схема обработки оставались такими же, как и в первом случае.

По полученным результатам получили, что на глубине 2 мм от поверхности характер распределения микротвердости, в зависимости от расстояния до сварного шва, почти не меняется. Но уже на глубине 4 мм от поверхности микротвердость после обработки ударной волной и потоком частиц вольфрама увеличивается по сравнению с исходным образцом. Аналогичные изменения происходят и на глубине 6 мм от поверхности, микротвердость исходного образца меньше, чем после обработки ударной волной и потоком частиц вольфрама

Таким образом, получены распределения значений твердости по поверхности и глубине образцов для данной схемы обработки. Показано, что использование обработки потоком частиц вольфрама, разогнанных ударной волной и продуктами детонации, приводит к увеличению твёрдости сварного шва на поверхности образцов, а также увеличению твердости зоны около сварного шва на глубине 4 мм и 6 мм.