Синтез оксинитрида кремния в режиме фильтрационного горения смеси кремния и его оксида в азоте

Соискатель научной степени первого года обучения, м.н.с. Студеникин И. А.

Научный руководитель к.ф.-м.н. Грачёв В. В.

Оксинитрид кремния, Si2N2O, является перспективным материалом для изготовления изделий из современной керамики. Также как и нитрид кремния, Si3N4, оксинитрид хороший диэлектрик и обладает высокими механическими свойствами при повышенных температурах. Но по сравнению с нитридокремниевой, оксинитридная керамика обладает повышенной окалиностойкостью вследствие того, что этот материал уже частично окислен. Порошок  из Si2N2O спекается лучше, чем из Si3N4, поэтому уменьшаются энергетические затраты и время спекания изделий из оксинитрида при использовании современных методов порошковой металлургии. Также оксинитрид кремния является перспективным активатором спекания (в комплексе с традиционными  MgO, Al2O3, Y2O3) для порошков нитрида и карбида кремния.

Одним из перспективных методов получения оксинитрида кремния является процесс самораспростроняющегося высокотемпературного синтеза.

На первом этапе проведённого в ИСМАН исследования по изучению  твердопламенного фильтрационного горения в системе Si-N-O показана принципиальная возможность СВС оксинитрида кремния для составов Si-SiO2, Si-SiO2-Si3N4 под давлением газообразного азота (100 атм). При этом были выявлены следующие особенности горения в этой системе:

- Плавление и коагуляция в волне горения исходных компонентов – Si и SiO2, приводящее к уменьшению глубины реагирования кремния.

- Многофазность – в конечном продукте помимо Si2N2O присутствуют - и -Si3N4, а также  рентгеноаморфная SO2  и остаточный Si.

Поэтому целью данной работы было поставлено решение  задач:

- Устранение коагуляции Si и SiO2  в волне горения, путём смягчения условий синтеза посредством введения в исходную шихту инертного тугоплавкого разбавителя (Si3N4) и  снижения  давления азота.

- Получения возможно более однофазного конечного продукта, содержащего только Si2N2O.

В ходе проведённого исследования были получены следующие результаты:

- Введение тугоплавкого разбавителя Si3N4 шихту (до 20 %) позволяет уменьшить коагуляцию Si  и SiO2 в волне горения и тем самым увеличить содержание азота в конечном продукте.

- Снижение начального давления азота в реакторе (со 140 до 50 атм) приводит к повышению степени химического превращения Si и увеличению содержания Si2N2O в конечном продукте.

- Продукт, содержащий максимальное количество оксинитрида кремния, получается при горении состава Si-SiO2 при низком давлении азота. Также увеличению выхода оксинитрида и уменьшению коагуляции способствует введение в исходную шихту как разбавителя  конечного продукта.

- Использование нитрида кремния для разбавления исходной шихты и смягчения условий синтеза не устраняет многофазность продукта, поскольку прямая реакция SiO2 + Si3N4 → 2 Si2N2O протекает в волне горения не до конца.